Объём 875
Сезонность пены Зимняя
В упаковке 12 шт. в коробке
t° применения от -18°C до +30°C
Время полной полимеризации 24 ч.
Тип Профессиональная
Объём 875 мл
Срок хранения 18 мес.
Линейка TopGun
Вторичное расширение до 15%
Выход до 65л*
