Объём 280 мл.

В упаковке 24 шт/уп

t° эксплуатации от -40°C до +120°C

Время образования пленки ? 15-25 минут

Объём 280 мл.

Срок хранения 18 мес.

Максимальное растяжение 150%

Температура использования от +5°C до +40°C

Цвет Прозрачный